**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΑ**

Τα στοιχεία του χαρτιού πρέπει να είναι:

1. **Είδος:** Φωτοαντιγραφικό χαρτί κατάλληλο για ψηφιακούς εκτυπωτές, για εκτυπωτές laser και inject, fax, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα και πολυμηχανήματα. Να είναι κατάλληλο για εκτύπωση και στις δύο όψεις.
2. **Ποσότητα:** Το χαρτί θα πρέπει να είναι συσκευασμένο σε δεσμίδες των 500 φύλλων.
3. **Διαστάσεις:** 21 x 29,7 cm (A4)
4. **Βάρος:** 80 γρ. +/- 4% ανά Μ2
5. **Πάχος – Πυκνότητα:** 100 μΜ +/- 4%
6. **Επιφάνεια**: Ματ επεξεργασμένη, χωρίς κηλίδες, στίγματα ή ραβδώσεις
7. **Σύσταση:** Από 100% χημικό πολτό
8. **Χρώμα:** Λευκό
9. **Λευκότητα**: Άνω του 90%
10. **Αδιαφάνεια:** Άνω του 90%
11. **Ανθεκτικότητα σε υγρασία:** έως 65%
12. **Περιεκτικότητα σε Υγρασία:** 4,5% (απόκλιση +-0,5%)
13. Κ**οπή:** Εντελώς λεία, άριστη από πλευράς ποιότητας ακμών, και να μην παρουσιάζει επικολλημένα ρινίσματα χαρτιού.
14. **Απόκλιση διαστάσεων:** 0,75Μ.Μ. Γωνία 90 μοίρες ακριβώς
15. **Επιφάνεια πλευρών**: Πρέπει να είναι τέλεια χωρίς υπολείμματα κοπής (ξεφτίσματα)
16. **Συσκευασία:** Σε δεσμίδες των 500 φύλλων η καθεμία, περιτυλιγμένες με αδιάβροχο χαρτί για την προφύλαξη από την υγρασία του περιβάλλοντος. Στο περιτύλιγμα να γράφονται με τρόπο ευκρινή και ανεξίτηλο.

* Το είδος του χαρτιού
* Το όνομα ή το εμπορικό σήμα του προμηθευτή
* Οι διαστάσεις και ο αριθμός των φύλλων
* Το βάρος σε γραμμάρια
* Ο κωδικός προϊόντος του χαρτιού
* Η κατεύθυνση φόρτωσης του χαρτιού.
* Το χαρτοκιβώτιο συσκευασίας πρέπει να έχει ικανή αντοχή ώστε να αντέχει στις διακινήσεις με τα συνηθισμένα μέσα μεταφοράς και τις φορτοεκφορτώσεις.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΕΙΔΟΣ** | **ΠΡΟΥΠΟΛΟ ΓΙΖΟΜΕΝΗ**  **ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΣ** | **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ** |
| **1.** | **Φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4** | **ΔΕΣΜΙΔΕΣ 6.000** | **17.409,6 €** |